GOYLAKE A-322 - … БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Акрилполиуретановая белая эмаль, не желтеющая, двухкомпонентная (с добавлением 10% отвердителя C-219), растворённая в неводной среде, для применения на деревянных и древесных поверхностях.

| ОБЩИЕ СВОЙСТВА: |  | - Нанесение с помощью распылительных пистолетов и наливом. - Хорошая укрывистость и великолепная пигментация (белёсость). - Хорошая адгезия на различные виды подложек. - Очень хороший внешний вид и гладкость поверхности. - Большая стойкость к механическим повреждениям. - Очень хорошая стойкость к солнечным лучам. - НЕ годится для полировки. |
| --- | --- | --- |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при темп. 20 (C) - Вязкость вещества (DIN сопло 4): - Плотность: - Сухой остаток……………………………………………. - Цвет: - Вид в банке: - Вид после высыхания: - Хранение (без открытия упаковки): СВОЙСТВА СМЕСИ: - Пропорции смеси - Вязкость смеси - Сухой остаток смеси…………………………………… Минимальная жизнеспособность смеси при темп. 20ºC | 22" 1,220 г/см3 45% Белый. Белая текучая жидкость. Белый. Свыше 12 месяцев. A-322/C-219:10/1 19 " 45% 10 часов |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (100 г/м2): - От пыли: - На отлип: - Возможность нанесения следующего слоя: Время высыхания очень зависит от нанесённого слоя, вида подложки и атмосферных условий. | 5’ 13’ Тот же самый продукт, через 1-2 часа. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ: | Вязкость вещества | Растворитель | % Растворителя |
| - Гидродинамическое и пневматическое распыление: - Электростатическое распыление: | 18-20" 14-16” | 125 DPN/S-152 125 DPN/S-152 | 0-5% 5-10% |
| СВОЙСТВА НАНЕСЕНИЯ: - Основа: - Подготовка основы: - Рекомендуемая толщина нанесения: | Все виды деревянных и древесных поверхностей отшлифованных и полакированных подкладочным лаком. Очистить от частиц, оставшихся после шлифовки. 1 или 2 слоя 120 – 140 г/м2. |

НАБЛЮДЕНИЯ: Подготовить смесь и тщательно перемешать перед употреблением. Рекомендуется для применения на вертикальных поверхностях (хорошая тиксотропность). Очень хорошие кроющие качества, стойкость к солнечным лучам. Рекомендуется для изготовления дверей для кухонь, интерьерных дверей и мебели.