AZPIFOND F-289 БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Полиуретановый белый грунт, двухкомпонентный (смесь 1:2 с отвердителем C-289), для применения на деревянных и древесных поверхностях, очень эластичный.

| ОБЩИЕ СВОЙСТВА: |  | - Нанесение всеми распылительными пистолетами - Легкая шлифовка вручную и механическим образом. - Быстрое высыхание. - Отличная тиксотропность (нанесение на вертикальные поверхности). - Легкость нанесения следующих слоев лака. - Хорошо прилегает к поверхностям различного типа древесины. - Высокая эластичность. |
| --- | --- | --- |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при темп. 20 (C) - Вязкость вещества (DIN сопло 4): - Сухой остаток:………………………………………………………… - Плотность: - Цвет: - Вид в банке: - Вид после высыхания: - Стойкость при хранении: СВОЙСТВА СМЕСИ: - Пропорции смеси - Вязкость смеси - Минимальная жизнеспособность смеси при темп. +20º C | Тиксотропия 71% 1,430 г/см3 Белый. Густая жидкость. Белый. Свыше 6 месяцев. F-289 / C-289: 2:1 35 " 2 – 3 часа |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (100 г/м2): - От пыли: - На отлип: - Возможность шлифовки : - Возможность нанесения следующего слоя: | 6' 12' 4-5 часов Через 12-15 часов |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ: | Вязкость вещества | Растворитель | % Растворителя |
| - Гидродинамическое и пневматическое распыление: - Электростатическое распыление: | 22" 16” | 125-DPN/S-152 125-DPE | 10% 15% |
| СВОЙСТВА НАНЕСЕНИЯ: - Основа: - Подготовка основы: - Рекомендуемая толщина нанесения: | Все виды деревянных и древесных поверхностей, отшлифованных (рекомендуется для МДФ, всех видов шпона, массива). Очистить от частиц, оставшихся после шлифовки. 2-3 слоя 150 – 180 г/м2. |

НАБЛЮДЕНИЯ: Подготовить смесь и тщательно перемешать перед употреблением. Грунт рекомендуется для применения на любых древесных поверхностях, МДФ. Быстросохнущий, тиксотропный и эластичный. Очень хорошие свойства для ручной и механической шлифовки.