GOYLAKE A-314 - … БЕЛЫЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Полиуретановая поверхностная белая эмаль, двухкомпонентная (смесь 1:2 объема с отвердителем C-314), растворённая в неводной среде, для применения на деревянных и древесных поверхностях.

| ОБЩИЕ СВОЙСТВА: |  | - Нанесение с помощью разных видов распылительных пистолетов. - Превосходная сила покрытия и пигментации поверхности. - Хорошо соединяется с различными подкладочными лаками. - Превосходная гладкость поверхности. - Большая устойчивость к химическим и механическим повреждениям. - Стойкость к воздействию солнечных лучей. - Доступен с различными уровнями блеска. - Не подлежит полировке. |
| --- | --- | --- |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при темп. 20 (C) - Вязкость вещества (DIN сопло 4): - Плотность: - Цвет: - Вид в банке: - Вид после высыхания: - Стойкость при хранении: СВОЙСТВА СМЕСИ: - Пропорции смеси - Вязкость смеси - Минимальная жизнеспособность смеси при темп.+20º C | Тиксотропия 1,240 г/см3 Белый. Белая, густая жидкость. Белый. Свыше 6 месяцев. A-314 / C-314: 2/1 объема 21 " 3 часа |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (100 г/м2 ) - От пыли: - На отлип: - Возможность шлифовки: - Возможность нанесения следующего слоя : | 20’ 50’ - Через 12 часов |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ: | Вязкость вещества | Растворитель | % Растворителя |
| - Гидродинамическое и пневматическое распыление: - Электростатическое распыление: - Занавес: - Валики: - Погружение: - Кисть: | 18" - - - - - | 1 125-DPN / S-157 - - - - - | 5% - - - - - |
| СВОЙСТВА НАНЕСЕНИЯ - Основа: - Подготовка основы: - Рекомендуемая толщина нанесения: | Все виды деревянных и древесных поверхностей отшлифованных и/или полакированных подкладочным лаком. Очистить от частиц, оставшихся после шлифовки 1 слой 120 – 140 г/м2. |

НАБЛЮДЕНИЯ: Подготовить смесь и тщательно перемешать перед употреблением. Рекомендуется для лакировки плоских поверхностей. Имея в виду хорошие покрывающие качества и тиксотропию рекомендуется для применения на кухонных дверях и дверях в ванную комнату. Стоек к воздействию солнечных лучей.