GOYLAKE A-263

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Полиуретановый поверхностный лак, двухкомпонентный (смесь 1:2 с отвердителем C-263 или С-283) для применения на деревянных и древесных поверхностях.

Возможен в следующих глянцах: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 (Например: A-263-1; A-263-5 и т.п.).

| ОБЩИЕ СВОЙСТВА: |  | - Возможность нанесения с помощью гидродинамического и пневматического и электростатического пистолета. - Хорошо прилегает к поверхности разных видов древесины. - Тиксотропный. - Превосходно покрывает. - Гладкость поверхности. - Большая однородность поверхности при низких уровнях блеска. |
| --- | --- | --- |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при темп. 20 (C) - Вязкость вещества (DIN сопло 4): - Сухой остаток…………………………………………………………… - Плотность: - Цвет: - Вид в банке: - Вид после высыхания: - Стойкость при хранении: СОВЙСТВА СМЕСИ: - Пропорции смеси - Вязкость смеси - Минимальная жизнеспособность смеси при темп. +20º C | 32”. Лак: 42%-48% Отвердитель C-263: 26,5% Смесь: 37% 0,975 г/см3 Слегка беловатый. Густая жидкость. Бесцветный. Свыше 6 месяцев. A-263 / C-263 : 2/1 21". 6 часов. |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (100 г/м2): - От пыли: - Нп отлип: - Возможность шлифовки: - Возможность нанесения следующего слоя: | 10' 20' через 12 часов. |
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ: | Вязкость вещества | Растворитель | % Растворителя |
| - Гидродинамическое и пневматическое распыление: - Электростатическое распыление: - Занавес: - Валики: - Погружение: - Кисть: | 17" – 19” - - - - - | 125-DPN - - - - - | 5% - 10% - - - - - |
| СВОЙСТВА НАНЕСЕНИЯ: - Основа: - Подготовка основы: - Рекомендуемая толщина нанесения: | Все виды деревянных и древесных поверхностей отшлифованных и полакированных подкладочным лаком. Очистить от частиц, оставшихся после шлифовки. 1 или 2 слоя 120 – 130 г/м2. |

НАБЛЮДЕНИЯ: Подготовить смесь и тщательно перемешать перед употреблением. Лак доступен с 5 различными уровнями блеска. Рекомендуется для лакировки краев и загибов, дает очень хорошие результаты при лакировке стульев. Возможность нанесения гидродинамическим и пневматическим пистолетом.